# Text boxes

ENDUIT ISOLANT

De haut en bas, de droite à gauche

4 exemples de finition:

Badigeon à la chaux

Pigment naturel

Lavé à l’éponge

Serrage à la truelle

Les finitions sont à l’appréciation de chacun selon ses goûts.

CARACTERISTIQUES

Masse volumique: 600 à 800 kg/m3

Conductivité thermique  = 0.12 à 0.13 W/m².K

DOSAGE

Dosage: 80 à 100 l eau +100 kg à  140 kg de chaux nhl2 + 200 l de chènevotte = 200 l d’enduit

( nhl2 = chaux aérienne cl 90: 75% + chaux hydraulique nhl 3.5: 25%)

MISE EN ŒUVRE

Bétonnière avec une faible vitesse de rotation ou malaxeur de préférence.

Mettre l’eau: 90% du volume, puis la chaux.

Laisser tourner jusqu’à l’obtention d’un lait de chaud homogène.

Ajouter le chanvre.

Ajuster la quantité d’eau afin d’obtenir un mélange onctueux

Appliquer à la truelle par couches successives sur mur propre et humidifié au préalable.

Dresser à la taloche et à la règle.

Serrer à la truelle selon votre convenance.

Enduit isolant thermique et acoustique sur tous types de supports propres et sains.

Améliore la sensation de confort (chaleur surfacique)

Ils sont utilisables en intérieur et également en extérieur avec une finition appropriée.